الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل

مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس
[image: image1.jpg]



دفتر الشـروط والمواصفات الفنية 
أشغال تركيب حاميات مطاطية في مرفأ طرابلس 

الجمهورية اللبنانية
وزارة الأشغال العامة والنقل

مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس 
الشروط الفنيـة
أشغال تركيب حاميات مطاطية في مرفأ طرابلس
لصالح مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس
وفق الخرائط المرفقة

أ -   
□
المواصفات الفنية

ب - 
□ 
خرائط التنفيذ والتصاميم

المــلف الفنــي

أ- المواصفــات الفنيــة

الفصل الأول
المادة 1 - مضمون الأعمال
إن الأشغال العائدة لدفتر الشروط هذا تتضمن تنفيذ أشغال تركيب حاميات مطاطية في مرفأ طرابلس. يجب أن يطابق تنفيذ هذه الأعمال الخرائط المرفقة إلا أنه يمكن إجراء تعديلات خلال أعمال التنفيذ بناءً لطلب مهندس الإدارة أو بناء لطلب خطي من المتعهد بعد موافقة الإدارة. 
إن المناسيب الموضّحة على المخططات هي المناسيب النهائية التي يجب أن تكون بعد عملية الإنشاء وبعد إنهاء الأعمال. 

إن المخططات التي يتطلب تنفيذها بعض التفاصيل الإضافية سوف تسلّم للمتعهد بواسطة مهندس الإدارة خلال مرحلة التنفيذ. 

إن المعلومات حول كيول الأعماق البحرية والشقلات البرية في منطقة الأشغال ليست معطاة إلا كمؤشر عام بدون أي كفالة ودون أيّ إلتزام من جهة الإدارة. يعود للمتعهد التأكد من المناسيب الحقيقية قبل المباشرة بالأشغال، بإجراء مسحٕ بحري وطوبوغرافي لمنطقة العمل وأخذ موافقة مهندس الإدارة عليه.
على المتعهد إجراء مسح طوبوغرافي شامل للحدود العقارية الخاصة بالعقارات المتاخمة لموقع العمل (إذا ما وجدت) وتنظيم خريطة وعرضها على مهندس الإدارة قبل المباشرة بأيّة أعمال في الموقع، حيث يتوجب على المتعهد أخذ موافقة مهندس الإدارة للمباشرة الفعلية في تنفيذ الأشغال ضمن نطاق موقع العمل أو التريث إذا ما ظهرت عوائق يتوجب حلّها بالتنسيق مع الإدارة.
المادة 2 - تركيز الأشغال
يقوم المتعهد على نفقته بتحقيق أعمال التوتيد الضرورية لتنفيذ الأشغال طبقاً لمخططات المشروع وخرائطه. يبقى المتعهّد وحده المسؤول عن نتيجة تركيز الأوتاد المغلوطة على الرغم من قيام مهندس الإدارة بالتحقق من صحتها. 
على المناسيب الموضوعة من قبل المتعهد أن تكون متصلة بنقطة الصفر العائدة للمستوى المتوسطي لسطح البحر والتي تكون نقطة المقارنة لكل المناسيب. يقوم المتعهدّ بتثبيت هذه النقطة في مكانٍ ظاهر وربطها مساحياً بمنشآت ثابتة.
الفصل الثاني : الطبيعة، المحيط، النوعية، تحضير المواد 

المادة 3 - نظرة عامة
· إن كل المواد المستعملة يجب أن تكون من أجود النوعيات.

· يجب أن تكون مطابقة بصفة عامة للمواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) إضافة إلى مراجع المواصفات التالية وأي مرجع آخر يطلبه مهندس الإدارة:
	Standard
	N

	BS 6349 Maritime Structures
	1

	CUR/CIRIA Recommendations of Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) C683, “The Rock Manual”, 2007
	2

	CUR/CIRIA Recommendations of Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) C683, “ The Rock Manual”, 1991
	3

	ISRM International Society for Rock Mechanics. Suggested Methods for Determining Point Load Strength, 1985
	4

	ASTM C 131-81 Test for Resistance to Abrasion of Small size Coarse Aggregate by Use of Los Angles Machine
	5

	BS 812-111 Testing aggregates. Methods for determination of ten per cent fines value (TFV)
	6

	BS 812-112 Testing aggregates. Method for determination of aggregate impact value
	7

	BS 812-117 Testing aggregates. Method for determination of soundness
	8

	ASTM D2938 Unconfined compression strength
	9

	BS 1367.2 Resistance to weathering
	10

	ASTM C40 Standard test method for organic impurities in fine aggregates for concrete
	11

	ASTM C87 Standard test method for effect of organic impurities in fine aggregate on strength of mortar
	12

	ASTM C88 Standard test method for soundness of aggregates by use of sodium sulfate or magnesium sulfate
	13

	ASTM C131 Standard test method for resistance to degradation of small-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine
	14

	ASTM C142 Standard test method for clay lumps and friable particles in aggregates
	15

	ASTM C150 Standard specification for Portland cement
	16

	ASTM C227 Standard test method for potential alkali reactivity of cement- aggregate combinations (mortar-bar method)
	17

	ASTM C289 Standard Test method for potential alkali-silica reactivity of aggregates (chemical method)
	18

	ASTM C494 Standard specification for chemical admixtures for concrete
	19

	ASTM C535 Standard test method for resistance to degradation of large-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine
	20

	BS 410: 1986 Specification for test sieves
	21

	BS 812 Part 2: 1995 Testing aggregates. Methods of determination of density
	22


	BS 812 Part 103: 1985 Testing aggregates. Methods for determination of particle size distribution
	23

	BS 812 Part 103.1: 1985 Testing aggregates. Method for determination of particle size distribution. Sieve tests
	24

	BS 812 Part 105.1: 1989 Testing aggregates. Methods for determination of particle shape. Flakiness index
	25

	BS 812 Part 105.2: 1990 Testing aggregates. Methods for determination of particle shape. Elongation index of coarse aggregate
	26

	BS 812 Part 109: 1990 Testing aggregates. Methods for determination of moisture content
	27

	BS 812 Part 111: 1990 Testing aggregates. Methods for determination of ten per cent fines value (TFV)
	28

	BS 812 Part 118: 1988 Testing aggregates.  Methods for determination of sulphate content
	29

	BS 812 Part 119: 1985 Testing aggregates. Method for determination of acid-soluble material in fine aggregate
	30

	BS 812 Part 120: 1989 Testing aggregates. Method for testing and classifying drying shrinkage of aggregates in concrete
	31

	BS  882: 1992 Specification for aggregates from natural   sources for concrete
	31

	BS 1377-3: 1990 Methods of test for soils for civil engineering purposes. Chemical and electro-chemical tests
	32

	BS 1881 Part 101: 1983 Testing concrete. Method of sampling fresh concrete on site
	33

	BS 1881 Part 108: 1983 Testing concrete. Method for making test cubes from fresh concrete
	34

	BS 1881 Part 110: 1990 Method for determination of aggregate crushing value (ACV)
	35

	BS 3148: 1980 Methods of test for water for making concrete (including notes on the suitability of the water)
	36

	BS 4027: 1996 Specification for sulphate-resisting Portland cement
	37

	BS 4449: 1997 Specification for carbon steel bars for the reinforcement of concrete
	38

	BS 4466: 1989 Specification for scheduling, dimensioning, bending & cutting of steel reinforcement for concrete
	39

	BS 4482: 1985 Specification for cold reduced steel wire for   the reinforcement of concrete
	40

	BS 4483: 1998 Steel fabric for the reinforcement of concrete
	41

	BS 4550 Part 3: 1978 Methods of testing cement
	42

	BS 5075 -1:1982 Concrete admixtures. Specification for accelerating admixtures, retarding admixtures and water reducing admixtures
	43

	BS 5400 Steel, concrete and composite bridges
	44

	BS 6699: 1992 Specification for ground granulated blastfurnace slag for use with Portland cement
	45

	BS 6744: 2001 Stainless steel bars for the reinforcement of and use in concrete. Requirements and test methods
	46

	BS 8007: 1987 Code of practice for design of concrete   structures for retaining aqueous liquids
	47

	BS 8110-1: 1997 Structural use of concrete. Code of practice   for design and construction
	48

	BS 8500-1: 2006 Concrete. Complementary British Standard to BS EN 206-1. Method of specifying and guidance for the specifier
	49

	BS 8666 : 2000 Specification  for  scheduling, dimensioning, bending  and cutting of steel reinforcement for concrete
	50

	BS EN 196 Part 6: 1992 Methods of testing cement.  Determination of fineness
	51

	BS EN 196 Part 21:  1992 Methods of testing cement.  Determination of the chloride, carbon dioxide and alkali content of cement
	52

	BS EN 197-1: 2000 Cement.   Composition, specifications and conformity criteria for low heat common cements
	53

	BS EN 450-1: 2005 Fly ash for concrete. Definition, specifications and conformity criteria
	54

	BS EN 933-1: 1997 Tests for geometrical properties of aggregates. Determination of particle size distribution. Sieving method
	55

	BS EN 934-2: 2001 Admixtures for concrete, mortar and grout. Concrete admixtures. Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
	56

	BS EN 1008: 2002 Mixing water for concrete. Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
	57

	BS EN 1367-2: 1998 Tests for thermal and weathering properties of aggregates. Magnesium sulphate test
	58

	BS EN 1744-1: 1998 Tests for chemical properties of aggregates. Chemical analysis
	59

	BS EN 12620: 2002 Aggregates for concrete
	60

	BS ISO 14654: 1999 Epoxy-coated steel for the reinforcement of concrete
	61

	NF EN 196-1: Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
	62

	NF EN 196-2: Methods of testing cement - Part 2: chemical analysis of cement
	63

	NF EN 196-3: Methods of testing cement - Part 3: determination of setting times and soundness
	64

	NF EN 196-7: Methods of testing cement – Part 4: methods of taking and preparing samples of cement
	65

	NF EN 196-21: Methods of testing cement. Determination of the chloride, carbon dioxide and alkali content of cement
	66

	NF EN 197-1: Cement - Part 1: composition, specifications and conformity criteria for common cements
	67

	NF EN 197-2: Cement - Part 2: conformity evaluation
	68

	NF EN 206-1: Concrete - Part 1: specification, performance, production and conformity
	69

	NF EN 450: Fly ash for concrete - Part 1: definition, specifications and conformity criteria
	70

	NF EN 932-1: Tests for general properties of aggregates. Part 1: methods for sampling
	71

	NF EN 933-1: Tests for geometrical properties of aggregates. Part 1: determination of particle size distribution. Sieving method
	72

	NF EN 933-2: Tests for geometrical properties of aggregates. Part 2: determination of particle size distribution. Test sieves, nominal size of apertures
	73

	NF EN 933-3: Tests for geometrical properties of aggregates. Part 3: determination of particle shape. Flakiness index
	74

	NF EN 933-8: Tests for geometrical properties of aggregates. Part 8: assessment of fines. Sand equivalent test
	75

	NF EN 933-9: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: assessment of fines - Methylene blue test
	76

	NF EN 934-2: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
	77

	NF EN 1008: Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
	78

	NF EN 1097-3: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: determination of loose bulk density and voids
	79

	NF EN 1097-6: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: determination of particle density and water absorption
	80

	NF EN 1354: Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete with open structure
	81

	NF EN 1367-1: Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1 
determination of resistance to freezing and thawing
	82

	NF EN 1744-1: Tests for chemical properties of aggregates. Part 1: chemical analysis
	83

	NF EN 12350-1: Testing fresh concrete - Part 1: sampling
	84

	NF EN 12390-1: Testing hardened concrete - Part 1: shape, dimensions and other requirements for test specimens and moulds
	85

	NF EN 12390-2: Testing hardened concrete - Part 2: making and curing specimens for strength tests
	86

	NF EN 12390-5: Testing hardened concrete - Part 5: flexural strength of test specimens
	87

	NF EN 12390-6: Testing hardened concrete - Part 6: tensile splitting strength of test specimens
	88

	NF EN 12620: Aggregates for concrete
	89

	NF EN 12878: Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test
	90

	PR NF EN 14754-1: Curing compounds - test methods - part 1: determination of water retention efficiency of common curing compounds
	91

	NF P 15-317: Hydraulic binders - Sea-water resisting cements
	92


· إن المواد غير المطابقة للمواصفات أعلاه أو للتجارب المطلوبة ترفض من الإدارة ويتوجب على المتعهد أن يسحبها فوراً من الموقع على حسابه الخاص.

· إن إشراف ومراقبة وتجارب الإدارة لا تنهي مسؤولية المتعهد عن سلامة وحسن نوعية المواد المستعملة.
المادة 4 - الخرسانة: نوعية المواد - كيفية التحضير والنقل
١- نوعية المواد
أ – البحص

إن بحص الخرسانة يجب أن يؤخذ من الصخر الأصم أيّ إنه يجب أن يكون غير ذي تأثير على الإسمنت ولا يتأثر بماء البحر أو الهواء المالح. 

يجب أن يكون البحص كامل النظافة وخالياً من المواد العضوية والغبار والشوائب وفي حال عدم إستيفائه لهذه الشروط يمكن لمهندس الإدارة أن يرفض هذا البحص أو يطلب غسله بالماء أو تنظيفه من الغبار بواسطة الهواء المضغوط.
إن النسبة بالوزن للكسر ذي الأبعاد الأقل من ۰٫۰٨ مم بالنسبة للوزن الإجمالي للبحص الجاف يجب ألا تتجاوز ١٫٦ ٪.
إن البحص أو الحصى المستعمل في الخرسانة يجب في كل الأحوال ألا يعبر فتحة المنخل قطر ٧ ملم، كما إن تدرجه الحبيبي يجب أن يسمح بالرجرجة في الخرسانة. يجب رفض الأحجار بشكل صفائح كما إنه يجب غسل الحصى في حالة الضرورة. 

ب – الرمل 

إن الرمل الذي يدخل في تركيبة الخرسانة يجب:
· ألا يحتوي على أكثر من ٥ ٪ من الحبيبات التي تعبر المنخل الذي يحتوي على ٩٠٠ فتحة في السم ٢ الواحد.

· ألا يحتوي على أكثر من ٥ ٪ من الحبيبات ذات الحجم الأكبر من ٥ ملم.

· ألا يحتوي إطلاقاً على حبيبات تكبر عن ٧ ملم. 

· أن يحتوي على نسبة تتراوح بين ٤٥ و ٦٥ ٪ من وزنه الإجمالي على حبيبات جميع أبعادها أصغر من ٢ ملم.

· Sand Equivalent > 75
ومن أجل الخرسانة المسلحة٬ يجب أن يحتوي الرمل على نسبة لا تقلّ عن ١٥ ٪ من وزنه على حبيبات يزيد قطرها عن ٠٫٢٥ ملم. إن التدرج الحبيبي يجب أن يسمح بالرجرجة الداخلية للخرسانة المسلحة.
ج – الإسمنت 
يجب أن يورد الإسمنت إلى الورشة في أكياس وزن ٥٠ كلغ حاملة ماركة المصنع بشكل يسمح بالتعرف عليها على ألا تزيد مدة تصنيعها عن ٣ أشهر. يجب أن تخزن أكياس الإسمنت بشكل عام في مكان مسقوف ومقفول الجوانب. إن الإسمنت يجب أن يكون من الإسمنت البورتلاندي الاصطناعي رقم خمسة المقاوم للكبريتات وماء البحر. يمكن إستعمال إسمنت من شركات شكا، على أنه يجب ألاّ يحتوي على أكثر من ٣ ٪ من أوكسيد الكبريت أو أكثر من ٣ ٪ من أوكسيد المغنزيوم ويجب أن يطابق المواصفات اي. اس. تي. ام. أو المعادلة لها. 
يخضع الإسمنت في الورشة إلى ما يشاء رب العمل من التجارب للتأكدّ من عدم تلفه سواءً بالنقل أو بالتخزين.

د – ماء الخلط
إن خلط الخرسانة يجب أن يتمّ بالماء النظيف الذي يجب ألا يحتوي على أيّ نوع من الشوائب أو كمية عالية من السلفات أو الكلور. إن نسبة التسامح في كمية الماء يجب أن لا يتجاوز ١ ٪ من الكمية المحدّدة للخلطة. تحدّد كمية الماء اللازمة طبقاً لجفاف أو رطوبة الجو والحصى عند الإستعمال. لا يسمح بإضافة أي كمية من الماء بعد إتمام الخلطة.

ه – الخرسانة الجاهزة
يحق للمتعهد إستعمال الخرسانة الجاهزة شرط حصوله على موافقة مهندس الإدارة المسبقة فيما يتعلق بالشركة المصنعة للخرسانة. رغم موافقة مهندس الإدارة، يبقى المتعهد وحده المسؤول عن نوعية الخرسانة المنفّذة.

٢- كيفية التحضير والنقل
· يجب عرض معدات تحضير الخرسانة ومواصفات المواد وخاصة الماء الخالي من الأملاح وتركيبة الخرسانة على مهندس الإدارة لأخذ موافقته قبل المباشرة بالتنفيذ.
· يتم تحضير الخرسانة بواسطة آلات ميكانيكية حيث تبقى الخلطة دقيقتين على الأقل قبل إستعمالها.
· يتم نقل الخرسانة بشكلٍ يحافظ على تجانسها وبشكل يرضي مهندس الإدارة.
٣ - القوالب 

· يجب إستعمال قوالب متماسكة وصلبة لتؤمن مقاييس الإنشاءات بشكلٍ دقيق. 
· تكون الأسطح الداخلية دون تعرجات، ملساء، ومانعة للتسرب وتدهن بمادة فاصلة معتمدة من قبل مهندس الإدارة قبل صبّ الخرسانة.
· على المتعهد أن يقدم لمهندس الإدارة الخرائط التفصيلية الخاصة بالقوالب التي ينوي إستعمالها في عملية صب الخرسانة ليصار الى الموافقة عليها، وعلى المتعهد إجراء التعديلات التي يراها مهندس الإدارة ضرورية. رغم ذلك، يبقى المتعهد المسؤول الوحيد عن نوعية الخرسانة.
· على المتعهد أن يعلم مهندس الإدارة مسبقاً وقبل يوم على الاقل عن رغبته بصب الخرسانة.

· أي تحرك للقالب خلال الصبّ يعرض المنشأ للرفض من قبل مهندس الإدارة.
· تزود القوالب بشطبات داخلية (Chamfer) لعدم الحصول على زوايا حادة.
٤ - وضع الخرسانة
· يشرح المتعهد بواسطة مذكرة خطيّة طريقة تنفيذه لأشغال الخرسانة لأخذ موافقة مهندس الإدارة المسبقة عليها ويبقى المتعهد المسؤول الوحيد عن هذه الترتيبات.
· يلتزم المتعهد بإبقاء جبالة عدد (٢) جاهزة للإستعمال خلال فترة تنفيذ أشغال      الخرسانة.
· يحافظ المتعهد على معدات وزن مواد الخرسانة بحالة جيدة طيلة فترة أشغال ورشة الخرسانة.  
· لا يسمح بصب الخرسانة قبل أخذ موافقة مهندس الإدارة الخطية الذي يجب أن يتأكد من القياسات وكافة الأمور الفنّية قبل إعطائه الموافقة على الصب.
· يجب وضع الخرسانة في مكانها دون أن تتعرض للتفكك (segregation) أو التصلب (Hardening).
· يجب أن ترج الخرسانة (vibration) بواسطة رجاجات متخصصة حسب قياسات القالب وسماكات الخرسانة ونوعية الحبيبات والتسليح، ويتم ذلك حسب الأصول الفنية بواسطة عمال إختصاصيين لعدم فصل وتفكك الخرسانة.
· يمنع صب الخرسانة من إرتفاع يزيد على المترين.
· يسمح بإستعمال إضافات للخرسانة بعد أخذ موافقة مهندس الإدارة الخطيّة.
· بشكلٍ أساسي، يجب المباشرة والإنتهاء من أية أشغال خرسانية في اليوم الواحد وخلال ساعات النهار. يجب إتبّاع تعليمات مهندس الإدارة في حال عدم إكتمال الأشغال ضمن حالات قاهرة.
٥ - حماية الخرسانة
· يتم فك القالب دون إحداث صدمات أو أضرار للخرسانة وبعد مدة لا تقل عن ۲٤ ساعة من وقت الصب.
· يتم حماية الخرسانة من أشعة الشمس والمطر طيلة فترة تصلبها (Hardening) بواسطة مواد حافظة (موافق عليها من قبل مهندس الإدارة) تطلى بها مباشرة بعد فكها من القالب أو بواسطة طرحيات من الخيش الذي يجب أن يبقى رطباً بواسطة رشه بالمياه دورياً.
· يمنع تحميل الخرسانة أية أوزان قبل إنتهاء فترة تفاعلها (۲١ يوماً من تاريخ الصب).
· يلتزم المتعهد بتصليح أية عيوب قد تظهر على الخرسانة بعد فك القالب.
الفصل الثالث : طريقة تنفيذ الأعمال

المادة 5 - التوتيد

كل المناسيب الموضحة على الخرائط تأخذ كنقطة مقارنة منسوب الصفر في المنطقة التي تحدده الإدارة قبل بدء الأعمال وهو متوسط إرتفاع سطح البحر. قبل بدء العمل، يقوم مهندس الإدارة بحضور المتعهد أو من ينتدبه بوضع الأوتاد العائدة للمناسيب ومحاور تركيز الأشغال بواسطة مثلثات مناسبة للإنشاءات المنوي إقامتها وذلك على نفقة المتعهد. إن رؤوس الأوتاد التي تشير إلى المناسيب سوف تربط إلى منسوب المقارنة أعلاه. في كافة الأحوال، لا يسمح للمتعهد الإحتجاج لاحقاً بفقدان الأوتاد المحدّدة للمناسيب والاتجاهات وإيقاف العمل بإنتظار التحقق من وجودها وصحتها من جديد. إن كل ذلك يجب أن يتم قبل البدء بالتنفيذ. كما أنه لا يسمح بالإحتجاج بعدم وجودها وفقدانها خلال عملية التنفيذ. بعد عملية التوتيد يتسّلم للمتعهد ملفاً موضح به تفاصيل العملية على الأرض. يأخذ المتعهد موافقة مهندس الإدارة على الأوضاع التي سيعتمدها أثناء تنفيذ الأعمال وذلك لتحديد نقاط الإشارة المساعدة التي تسمح في كل لحظة تحديد محاور العمل. يقوم المتعهد بالحفاظ على الأوتاد والإشارات اللازمة وصيانتها وتأمين الطوبوغراف والأشخاص الواجب توافرهم لتنفيذ العمل المطلوب.
المادة 6 - نقل المواد والمعدات وتخزينها

تحضر المواد والمعدات إلى موقع العمل بالطريقة التي يراها المتعهد مناسبة سواء بالطريق البري أو البحري. في حال عدم وضع الإدارة لأي مكانٍ تحت تصرف المتعهد بغية إقامة موقع عمله أو تخزين مواده، يجب عليه إيجاد أي طريقة أخرى يراها مناسبة ضمن نطاق الورشة وذلك دون أيّ معونة من الإدارة أو من غيرها.
المادة 7 - تركيز المواد في أماكنها
يمنع العمل أثناء الليل إلاّ بتصريحٍ من الإدارة. رغم إذن الإدارة وتصريحها، يبقى المتعهد وحده المسؤول عن صحة وبقاء وسلامة تنفيذ كافة الأعمال التي يقوم بها أثناء الليل.

المادة 8 - الخرسانة - التصميم - التجارب
· يجب أن تكون الخرسانة متماسكة ومقاومة لتسرب مياه البحر إلى داخلها.
· إن أنواع الخرسانة هي حسب الجدول التالي:
	مجال الإستعمال
	مقاومة الخرسانة بعد      ٢٨ يوماً (كلغ/سم٢)
	قياسات الحبيبات ملم
	كمية الإسمنت كلغ/م٣

	النوع

	
	المتوسطة
	الدنيا
	
	
	

	حيطان - بلاطات - بلوكات مسبقة التصنيع على أنواعها
	٣٠٠
	٢٤٠
	٣٠
	٣٥٠
	أ


إن الثقل النوعي الأدنى للخرسانة هو ٢٫٤٠ طن/م٣.

إن هذه الخرسانة يجب أن تظهر الإجهادات الدنيا والمتوسطة لإجهادات القص والضغط الموضّحة أعلاه بعد ٢٨ يوماً من تاريخ الصب.

يقوم المتعهد بدراسة تركيبة الخرسانة ويضعها تحت تصرف مهندس الإدارة. يقدم المتعهد دراسته على أحجام ونسب التدرج الحبيبي ولمهندس الإدارة الحقّ برفض التدرج الحبيبي إذا كان لا يفي بالمطلوب.
يجب أن يسمح التكوين المطلوب بالحصول على الأقل على الإجهادات أعلاه والتماسك الموضح لاحقاً لتأمين الإمكانية اللازمة لوضع الخرسانة في مكانها الصحيح. إن الخرسانة المأخوذة كعينات وإسطوانات طبقاً للمواصفات يمكن أخذها إما فوراً عند خروج الخرسانة من الخلاطة وإما من مكان الصب وذلك حسب ما يراه مهندس الإدارة. في كل إختبار للمقاومة الميكانيكية، يؤخذ ثلاث عينات تسحق بعد ۲٨ يوما من تاريخ الصب. إذا كان الحدّ الأدنى المتوسط الموضح أعلاه لم يتحقق بالنسبة على الأقل لعينتين (أسطوانتين من كل ثلاث) بعد ٢٨ يوماً من تاريخ الصب، فعلى المتعهد تكسير الخرسانة المأخوذة منها العينات وإخراجها من الموقع وذلك على عهدته ونفقته دون أن يسمح له ذلك بالمطالبة بالتعويض ويعاد صبها على نفقة المتعهد دون أي إعتراض. يجب إجراء إختبار الهبوط (Slump Test) على الخرسانة في الموقع قبيل الصب كلما طلب مهندس الإدارة ذلك، وأن يكون الهبوط المسموح به حسب تعليماته الخطية عند تصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة. 

المادة 9 - قوالب الخرسانة (بما فيها الخرساتة المصبوبة تحت الماء)
يجب أن تكون قوالب الخرسانة مطابقة للقياسات والشكل الموضّحة في الخرائط. على المتعهد أن يعرضها على مهندس الإدارة لأخذ موافقته عليها قبل المباشرة بأية أعمال صب. فيما خص الخرسانة المصبوبة تحت الماء، يجب أن تكون قوالبها حديدية. على هذه القوالب ان تكون مشغولة بطريقة جيدة تعطي سطح الخرسانة شكلاً أملس. جميع القوالب يجب أن تكون متماسكة وقوية لأجل أن تحقق المقاييس المطلوبة تماماً. يجب أن تكون القوالب والوصلات محكمة الإغلاق والأسطح الداخلية ملساء مسطحة ومطلية بدهان خاص قبل الصب. إذا وجد أثناء تحضير القوالب أو بعد صب الخرسانة أو بعد تجمدها أن عنصراً من عناصر القالب قد تغير شكله أو تغيّرت مقاساته، ينزع هذا القالب مع الخرسانة العائدة له ويعاد صبه على حساب المتعهد. يتم شطف قوالب الصب بناء لطلب مهندس الإدارة تنفيذاً لخرائط التنفيذ بواسطة زوايا حديدية توضع داخل القالب وتدور بطريقة لا تظهر للخرسانة زوايا حادة. 
المادة 10 - الخرسانة - تصنيعها - نقلها و وضعها في أماكنها
· على المتعهد، وقبل المباشرة بأيّة أعمال خرسانية أن يعرض على مهندس الإدارة للطريقة، المعدات... إضافة لأي أمر آخر قد يطلبه هذا الأخير، وذلك للحصول على موافقة مهندس الإدارة قبل المباشرة بالصب.

· إن النسبة بالوزن لتركيب الخرسانة يجب أن يوافق عليها مهندس الإدارة. يجب أن تخلط الخرسانة آلياً ويجب ألا تقل مدة الخلط عن الدقيقتين لكل جبلة.
· يجب ألا يباشر في الأعمال الخرسانية قبل التحقق من المناسيب المطلوبة للمشروع التسليح - القوالب - السقالات - من قبل مهندس الإدارة.
· يلتزم المتعهد بعدم صب الخرسانة قبل الحصول على إذنٍ خطي من مهندس الإدارة على البدء بأعمال الصب. يلتزم أيضاً المتعهد بإحضار المواد اللازمة لأعمال الخرسانة قبل ثلاثة أيام على الأقل من مباشرة أعمال الخرسانة. توضع الخرسانة في مكانها بالسرعة الممكنة بعد عملية الخلط مع تلافي عملية الإنفصال الحبيبي.
· إذا حصل أي إنفصال حبيبي للخرسانة أثناء النقل، تعاد عملية الخلط قبل وأثناء وضع الخرسانة في مكانها. إن الخرسانة التي بدأت عملية التصلب فيها قبل وضعها في مكانها يجب ألا تستعمل في أي حالٍ كانت، ويجب إزالتها من الموقع فوراً. 
· يمنع إستعمال المواد المعجلة لعملية التصلب وكذلك رجرجة التسليح. إن عملية الرجرجة يجب أن تتم بعد صبّ الخرسانة في القوالب. يجب أن يسحب الرجراج ببطء من المنطقة التي يبدأ ظهور الماء على سطحها.
· إن الرجرجة الطويلة الأمد يمكن أن تؤدي الى عملية الإنفصال الحبيبي للخرسانة. إن الحقل المنظور للرجرجة هو بين ٢٠ و ٥۰ سم. كما إنه يجب أن يغطي كافة المساحات. يجب أن تتم عملية الصبّ للخرسانة بواسطة طبقات متتابعة بمقدار ٥۰ سم على الأكثر لكل طبقة.
· يجب أن يمنع السقوط الحر للخرسانة بواسطة الجاذبية من علو يزيد عن مترين. 
المادة 11 - برنامج الخرسانة وصبّها 
· يتوجب على المتعهد أن يعلم مهندس الإدارة قبل ٢٤ ساعة على الأقل من بدء أعمال صبّ الخرسانة ويوضح لمهندس الإدارة برنامجه لأعمال الخرسانة والنواحي والطرق والآليات التي سوف تستعمل لهذه الأعمال.

· يتعهد المتعهد بإحضار خلاطتين للخرسانة بحالة جيدة تبقيان في الورشة خلال أعمال صب الخرسانة تحسباً لتعطّل إحدى الخلاطتين وبالتالي تلافي سوء الإنتاج.

· يمنع صب الخرسانة بصورة متقطعة.

· في حال قيام المتعهد بأعمال خرسانية طويلة الأمد، يجب على المتعهد إحضار عدد من العمال كافٍ لعدم إنقطاع صبّ الخرسانة.

· يجب مبدئيا،ً إنهاء أعمال الخرسانة خلال ساعات النهار إلاّ في الحالات الطارئة بعد موافقة المهندس الإدارة. 
· يجب حماية الخرسانة من أشعة الشمس المباشرة والأمطار حتى تصلبها الكامل ومن ثم توضع في حالة الرطوبة الضرورية الدائمة لمدة أسبوعين حتى التصلب الكافي وذلك عن طريق إستعمال مواد خاصة ترش بها ويوافق عليها مهندس الإدارة. يمنع منعاً باتاً تحميل الخرسانة أو السير عليها أو وضع الركائز عليها قبل تصلبها. إن العيوب اللاحقة (الفجوات في البحص الخ …) التي تظهر في الخرسانة تسبب إما رفضها أو تصليحها حسب ما يقرر مهندس الإدارة دون أن يكون للمتعهد أي حقّ بالإعتراض.

المادة 12 - حديد التسليح 
إن حديد التسليح يجب أن يكون Fe 50E ((fe=500 Mpa تماماً بالطول والشكل الموضح في خرائط التنفيذ ويوضع في القالب في الأمكنة المطلوبة في الخرائط التنفيذية. إن بسكوتات الخرسانة هي وحدها المقبولة كفاصل عن القوالب. إن نوعية الخرسانة لهذه البسكوتات يجب أن تكون على الأقل مماثلة لنوعية الخرسانة موضوع الصب. إن بعد التسليح عن قوالب الصب لا يجوز أن يكون أقل من ٧ سم سوى في الحالات المحددة في الخرائط أو التي يرى فيها مهندس الإدارة غير ذلك. إن وصل قضيبي حديد لإستكمال الطول يجب أن يتوافر فيه طول مشترك (تشريك) لا يقل عن ٦۰ مرة القطر الأكبر لقضيب التسليح المستقيم أو ٤٠ مرة القطر الأكبر لقضيب التسليح بعد الإستدارة في القضبان ذات النهاية المستديرة.
المادة 13 - تركيب الحاميات المطاطية Fenders 
قبل المباشرة بتوريد، نقل وتركيب أيّ حامية مطاطية في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة، على المتعهد:
· إجراء كشف حسي على كافة الحاميات المطاطية الموجودة وإعداد تقرير مفصل بوضعها كافة وعرضه على مهندس الإدارة، مرفقا بالمواصفات الفنية للحاميات الجديدة المقترحة وبطريقة التركيب المفصلة.
· عرض المواصفات الفنية للقطع التابعة (Accessories) كالبراغي، الجنازير، الأقفال، الشناكل الحديدية... إضافة إلى اليد العاملة، لوازم التنفيذ، 
· فكّ الحاميات المتضررة وتخزينها في المكان الذي تشير إليه الإدارة أو ترحيلها إلى مكبات قانونية (بحسب قرار الإدارة) مع كافة المصاريف غير المنظورة، 
· تركيب شناكل حديدية في الباطون الموجود لزوم تثبيت الجنازير إذا ما كان هذا الأمر ضروريا (مع كافة الأعمال المرافقة كالتشريك في الباطون والأيبوكسي، 
· صبّ الخرسانة في بعض المواقع، 
· تركيب حاميات جديدة في المواقع الخالية، 
سوف تخضع هذه العملية في كافة مراحلها لموافقة مهندس الإدارة قبل المباشرة بالتركيب خاصةً فيما يعود لنوعية المواد المستعملة. يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ حامية مطاطية لا يراها مناسبةٔ من حيث القياس أو النوعية أو مكان التركيب أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إخراجها حالاً من الموقع على نفقته الخاصة وإعادة تركيب حامية مطاطية جديدة.

يجب أن تكون الحاميات المطاطية (Rubber Cylindrical Fenders) من النوع المحددّ على الخرائط ماركة FENTEK أو ما يعادلها، مشغولة بطريقة جيدة ومطابقة للمقاسات الموضّحة على خرائط التنفيذ أو حسب تعليمات مهندس الإدارة من دون أيّ تسامح في القياسات، تحت طائلة رفضها وإستبدالها على نفقة المتعهد. 
يجب أن يكون المطاط المستعمل من أجود النوعيات، خالياً من الشوائب ومطابقاً للمواصفات التالية الواردة أدناه:
- High Resilient

- Anti aging

- Weather and wear resisting
	Requirement
	Condition
	Testing Standard
	Property

	16 Mpa (Min)
	Original
	ASTM D412 Die C; AS 1180.2; BS 903.A2; ISO 37; JIS K6301 Item 3, Dumbell 3
	Tensile strength

	12.8 Mpa (Min)
	Aged for 96hrs at 70 deg C.
	
	

	15 N/mm2 (Min)
	Original
	DIN 53504
	

	12.75 N/mm2 (Min)
	Aged for 168hrs at 70 deg C
	
	

	400% (Min)
	Original
	ASTM D412 Die C; AS 1180.2; BS 903.A2; ISO 37; JIS K6301 Item 3, Dumbell 3
	Elongation at Break

	320% (Min)
	Aged for 96hrs at 70 deg C.
	
	

	300% (Min)
	Original
	DIN 53504
	

	280% (Min)
	Aged for 168hrs at 70 deg C
	
	

	78 deg (Max) Shore A
	Original
	ASTM D2240; AS 1683.15.2; BS 903.A6; ISO 815; JIS K6301 Item 5A tester
	Hardness

	Original value +6deg points increase
	Aged for 96hrs at 70 deg C.
	
	

	75deg (Max) Shore A
	Original
	DIN 53505
	

	Original value +5deg points increase
	Aged for 168hrs at 70 deg C
	
	

	30% (Max)
	Aged for 22hrs at 70 deg C
	ASTM D395; AS 1683.13B; BS 903.A6; ISO 815; JIS K6301 Item 10
	Compression Set

	40% (Max)
	Aged for 24hrs at 70 deg C
	DIN 53517
	

	70 KN/m (Min)
	Die B
	ASTM D624; AS 1683.12; BS 903.A3; ISO 34.1; JIS K6301 Item 9, Test piece A
	Tear resistance

	80 N/cm (Min)
	
	DIN 53507
	

	No cracking visible by eye
	1 ppm at 20% strain at 40 deg for 100hrs
	ASTM D1149; AS 1683.24; BS 903.A43; DIN 53509; ISO 143/1
	Ozone resistance

	Hardness +/- 10deg (Max) Shore A Volume +10/-5% (Max)
	28 days in artificial seawater at 95 deg +/- 2deg C
	DIN 86076, Section 7.7
	Seawater resistance

	0.5 cc (Max)
	Method B, 1000 revolutions
	BS 903.A9
	Abrasion resistance

	100 mm3 (Max)
	
	DIN 53516
	

	7 N/mm (Min)
	Method B
	BS 903.A21
	Bond strength Steel to Rubber


· يحددّ التسامح الخاص بمقاسات الحاميات المطاطية كالتالي: 

	-2%
	+4%
	Length

	-2%
	+4%
	Width

	-2%
	+4%
	Height

	-2%
	+8%
	Thickness


· فيما يعود لمواصفات الحاميات المطاطية لجهة قدرة تحّملها، فهي كالتالي:
	172
	R (KN)
	Reaction Force 

	13.1
	E (KN/m)
	Energy Absorption 

	547
	P (KN.m2) 
	Pressure 

	Energy absorption and reaction force values are at deflection equal to ID of fender. Standard tolerances apply. Performance values are for a 1000mm fender FENTEK or similar.


· فيما خصّ الحاميات المطاطية المطلوب توريدها وتخزينها، على المتعهد الإلتزام بالمكان وبطريقة التخزين التي ستقوم الإدارة بتحديدهما.
ملاحظة عامة
في حال تطلب تنفيذ أيّ من أعمال هذا الإلتزام ولأيّ سبب كان بعض المواصفات الفنية الخاصة الغير مذكورة في هذا الدفتر، يعود لمهندس الإدارة تحديدها وفق العايير العالمية وتلك المعمول بها في الأشغال المشابهة وعلى المتعهد الإلتزام بها بدقة من دون المطالبة بأية تعويضات من أي نوع كانت والتي يمكن أن تنتج عن إضافة المواصفات والمعايير تلك.
المــلف الفنــي

ب- خرائط التنفيذ والتصاميم
	عنوان الخريطة
	التاريخ
	رقم الخريطة

	Fender system fpr the Port of Tripoli

Works layoit - Details
	April 2025
	ST-2519-MAR-TD-001


PAGE  
2
دفتر الشـروط والمواصفات الخصوصية  ST-2519 -TD-001-B   May 2025                                                                                                        
أشغال تركيب حاميات مطاطية في مرفأ طرابلس

